**【产品简介】**对工件表面脏污，水痕，水印，残胶等具有较好的清洗效果

**【化学类型】**表面活性剂和其他添加剂

**【用 途】**本品适用于浸泡、超声波等清洗方式。常用于生产各种工件的清洗。

**【技术指标】**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观（室温） | 淡黄色液体 | 类型 | 表面活性剂和添加剂 |
| 作业温度 | 55±5℃ | pH值（2.0%水溶液） | 10.5±1 |
| 泡沫高度（25℃） | 少量泡沫 | 水溶性（室温） | 能溶于水、无析出物 |

**【基本性能】**

1环保型清洗剂，无明显刺激和强腐蚀性，使用安全。

2.水溶液呈弱碱性、清洗液体系稳定性。

3.具有优异的乳化、润湿、渗透作用，拥有卓越的清洗效果。

4.常温下可快速分解、乳化、卷离表面污垢。

**【使用建议】**

1.本产品须在规定温度范围内使用，一般不应在高于或低于建议温度使用。

2.使用本产品时勿须添加其他清洗剂或助剂，稀释后方可使用。

3.建议添加量为：3-5%，浓度太高难于漂洗。

4.作业现场须注意通风换气，操作时应采取一定防护措施。

**【包装和贮运】**

1.包装规格：20L塑料桶

2.贮 运：本品无毒、难燃，按一般化学品办理运输。贮存于干燥，通风处。

保质期24个月。